## Slide 1: DOSAGEM DE CONCRETO MÉTODO ABCP
Adaptado do método da ACI (American Concrete Institute), para agregados brasileiros

## Slide 2: Introdução
Esse método, muito utilizado no Brasil, foi criado pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) na década de 1980. Por isso, é considerado desatualizado, uma vez que, nas últimas décadas, os materiais se transformaram bastante.
Dessa forma, ele é usado para o desenvolvimento de um traço-base, que precisa ser ajustado a partir de corpos de prova e ensaios. O método ABCP considera, de modo geral, as propriedades físicas e mecânicas dos materiais utilizados.
O método não contempla aditivos.

## Slide 3: Premissas do Método
O método da ABCP consiste basicamente em coletar alguns dados referentes aos materiais utilizados, tais como Módulo de Finura (MF), Dimensão Máxima Característica (DMC), Umidade (h%) e Massas Específicas Real () e Unitária () de cada material que será empregado na produção do concreto e, a partir destes, aplicar em gráficos e tabelas que funcionam como ábacos que ao fim fornecerá a proporção final do traço.

## Slide 4: Requisitos para Dosagem
Trabalhabilidade
Resistência físico-mecânica
Condição de exposição
Custo

## Slide 5: Classe de Agressividade: NBR 6118

## Slide 6: Traço de Concreto
Traço de concreto é o nome dado à mistura dos ingredientes principais para fazer o concreto. Eles são água, areia, brita e cimento.
Técnica: Baseada em um estudo técnico realizado com os materiais disponíveis.
Empírica: Baseada em uma “Receita de bolo” –Não considera a implicação da variabilidade das fontes de materiais para o concreto em suas propriedades.

## Slide 7: Empirica

## Slide 8
sd = desvio padrão
fc28 ou fcj = fck + 1,65 . Sd
Técnica
Projetista adota fck, a ser superado por 95% ou mais do concreto produzido e lançado na estrutura.
fcj = é a resistência para o qual devemos dosar um concreto para que, estatisticamente, esteja assegurado o fck em função do Sd
CONDIÇÃO DE PREPARO EM FUNÇÃO DO DESVIO PADRÃO (sd): NBR 12655

## Slide 9
FATOR A/C: CURVA DE ABRAMS

## Slide 10: Fator A/C: Curva de Abrams - Exemplo
Dados: Cimento CP 32 - Concreto com resistência de 25 MPa aos 28 dias
0,58

## Slide 11: Método de Dosagem
Consumo de água aproximado (l/m3) |  |  |  |  | 
Slump(mm) | Dmáx agregado graúdo (mm) |  |  |  | 
 | 9,5 | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0
40 a 60 | 220 | 195 | 190 | 185 | 180
60 a 80 | 225 | 200 | 195 | 190 | 185
80 a 100 | 230 | 205 | 200 | 195 | 190

## Slide 12
MF |  | Dimensão máxima (mm) |  |  |  | 
 | 9,5 |  | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0
1,8 | 0,645 |  | 0,770 | 0,795 | 0,820 | 0,845
2,0 | 0,625 |  | 0,750 | 0,775 | 0,800 | 0,825
2,2 | 0,605 |  | 0,730 | 0,755 | 0,780 | 0,805
2,4 | 0,585 |  | 0,710 | 0,735 | 0,760 | 0,785
2,6 | 0,565 |  | 0,690 | 0,715 | 0,740 | 0,765
2,8 | 0,545 |  | 0,670 | 0,695 | 0,720 | 0,745
3,0 | 0,525 |  | 0,650 | 0,675 | 0,700 | 0,725
3,2 | 0,505 |  | 0,630 | 0,655 | 0,680 | 0,705
3,4 | 0,485 |  | 0,610 | 0,635 | 0,660 | 0,685
3,6 | 0,465 |  | 0,590 | 0,615 | 0,640 | 0,665
Método de dosagem
Vb = Volume do agregado graúdo (brita) seco por m3 de concreto
= Massa unitária compactada do agregado graúdo

## Slide 13: Método de Dosagem
+ )
Onde:
Vm volume de areia
Cc consumo de cimento
Cb consumo de brita
Ca consumo de água
Cm consumo de areia
c massa específica do cimento
b massa específica da brita
a massa específica da água

## Slide 14: Fórmula de Molinari

## Slide 15: Expressão do Traço
A expressão do traço unitário de concreto segue a configuração:
onde:
1: Massa de cimento em relação à Massa de cimento (Mc/Mc = 1);
a: Massa de areia em relação à Massa de cimento (Ma/Mc = a);
b: Massa de brita em relação à Massa de cimento (Mb/Mc = b);
a/c: Massa de água em relação à Massa de cimento (Mágua/Mc = a/c).
Ex: Seja uma mistura para concreto composta por 1 saco de cimento, 150 kg de areia, 250 kg de brita 1 e 25 kg de água, então tem-se que:
50 / 50 : 150 / 50 : 250 / 50 : 25 / 50 (cimento : areia : brita : água)
Logo o traço será expresso como: 1 : 3 : 5 : 0,5

## Slide 16: Exemplo 01
Dimensione o traço necessário para as condições dos dados abaixo.
Cimento CP II E-32
 = 3100 kg/m³
Areia
MF = 2,60 Inch. 30% c/ 0% de umid.
 = 2650 kg/m³
 =1470 kg/m3 (solta)
Brita
 = 2700 kg/m³
 = 1500 kg/m³ (compac.)
Dmax = 25 mm
Concreto
fck = 25,O MPa
• Abat. = 90±10 mm
sd = 5,5 MPa

## Slide 17
Res. do cimento = 32,0 MPa
Res. do concreto = 34,0 MPa
Etapa 1: Determinar relação a/c
EXEMPLO
Etapa 2: Determinar consumo dos materiais
Consumo de água
abat. = 90 mm
DMC = 25 mm
Consumo de cimento
Consumo de água aproximado (l/m3) |  |  |  |  | 
Slump (mm) | Dmáx agregado graúdo (mm) |  |  |  | 
 | 9,5 | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0
40 a 60 | 220 | 195 | 190 | 185 | 180
60 a 80 | 225 | 200 | 195 | 190 | 185
80 a 100 | 230 | 205 | 200 | 195 | 190

## Slide 18
EXEMPLO
MF |  | Dimensão máxima (mm) |  |  |  | 
 | 9,5 |  | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0
1,8 | 0,645 |  | 0,770 | 0,795 | 0,820 | 0,845
2,0 | 0,625 |  | 0,750 | 0,775 | 0,800 | 0,825
2,2 | 0,605 |  | 0,730 | 0,755 | 0,780 | 0,805
2,4 | 0,585 |  | 0,710 | 0,735 | 0,760 | 0,785
2,6 | 0,565 |  | 0,690 | 0,715 | 0,740 | 0,765
2,8 | 0,545 |  | 0,670 | 0,695 | 0,720 | 0,745
3,0 | 0,525 |  | 0,650 | 0,675 | 0,700 | 0,725
3,2 | 0,505 |  | 0,630 | 0,655 | 0,680 | 0,705
3,4 | 0,485 |  | 0,610 | 0,635 | 0,660 | 0,685
3,6 | 0,465 |  | 0,590 | 0,615 | 0,640 | 0,665
– MF = 2,60
– DMC = 25 mm
Vb = 0,715 m³

## Slide 19
EXEMPLO

## Slide 20: Exemplo 02
Dimensione o traço necessário para as condições dos dados abaixo.
Cimento CP II E-50 |  = 3000 kg/m³
Areia | MF = 2,20 Inch. 35% c/ 8% de umid
 = 2750 kg/m³ |  =1490 kg/m3
Brita | Dmax = 32 mm
 = 2850 kg/m³ |  = 1550 kg/m³
Concreto | 
fck = 30,O MPa | Abat. = 70±10 mm
Concreto em Volume | Controle Rigoroso

## Slide 21: Exemplo 03
Dimensione o traço necessário para as condições dos dados abaixo.
Cimento CP II F-41 |  = 3000 kg/m³
Areia | MF = 2,40 Inch. 25% c/ 5% de umid
 = 2550 kg/m³ |  =1490 kg/m3
Brita | Dmax = 19 mm
 = 2750 kg/m³ |  = 1570 kg/m³
Concreto | 
fck = 20,O MPa | Abat. = 90±10 mm
Concreto em Volume | Sem Controle Rigoroso

## Slide 22: Exemplo 04
Dimensione o traço necessário para as condições dos dados abaixo.
Cimento CP II F-41 |  = 3140 kg/m³
Areia | MF = 2,00 Inch. 29% c/ 3% de umid
 = 2560 kg/m³ |  =1620 kg/m3
Brita | Dmax = 19 mm
 = 2750 kg/m³ |  = 1730 kg/m³
Concreto | 
fck = 34,O MPa | Abat. = 70±10 mm
Concreto em Volume, Sem Controle Rigoroso | V = 0,3 m³

## Slide 23: Exemplo 04: Resolução
= 0,750 m³
Consumo de água aproximado (l/m3) |  |  |  |  | 
Slump (mm) | Dmáx agregado graúdo (mm) |  |  |  | 
 | 9,5 | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0
40 a 60 | 220 | 195 | 190 | 185 | 180
60 a 80 | 225 | 200 | 195 | 190 | 185
80 a 100 | 230 | 205 | 200 | 195 | 190
MF |  | Dimensão máxima (mm) |  |  |  | 
 | 9,5 |  | 19,0 | 25,0 | 32,0 | 38,0
1,8 | 0,645 |  | 0,770 | 0,795 | 0,820 | 0,845
2,0 | 0,625 |  | 0,750 | 0,775 | 0,800 | 0,825
2,2 | 0,605 |  | 0,730 | 0,755 | 0,780 | 0,805
2,4 | 0,585 |  | 0,710 | 0,735 | 0,760 | 0,785
2,6 | 0,565 |  | 0,690 | 0,715 | 0,740 | 0,765
2,8 | 0,545 |  | 0,670 | 0,695 | 0,720 | 0,745
3,0 | 0,525 |  | 0,650 | 0,675 | 0,700 | 0,725
3,2 | 0,505 |  | 0,630 | 0,655 | 0,680 | 0,705
3,4 | 0,485 |  | 0,610 | 0,635 | 0,660 | 0,685
3,6 | 0,465 |  | 0,590 | 0,615 | 0,640 | 0,665

## Slide 24: Exemplo 04: Resolução

## Slide 25: Exemplo 04: Resolução
Material | Un. | C | Op. | Traço | Quantidade (kg) | Volume
Cimento | Kg |  | . | 1 |  | 
Areia | Kg/ |  | . | . |  | 
Brita | Kg/ |  | . |  |  | 
Água |  |  | . |  |  | 
Material | Un. | C | Op. | Traço | Quantidade (kg) | Volume
Cimento | Kg |  | . | 1 |  | 
Areia |  |  | . |  |  | 
Brita |  |  | . |  |  | 
Água |  |  | . |  |  | 

## Slide 26: Exemplo 05
Dimensione o traço necessário para as condições dos dados abaixo.
Cimento CP II F-50 |  = 3100 kg/m³
Areia | MF = 2,00 Inch. 20% c/ 10% de umid
 = 2600 kg/m³ |  =1600 kg/m3
Brita | Dmax = 25 mm
 = 2800 kg/m³ |  = 1700 kg/m³
Concreto | 
fck = 40,O MPa | Abat. = 90±10 mm
Concreto em Volume, Controle Rigoroso | V = 0,4 m³

## Slide 27: Exemplo 06
Material | Un. | C | Op. | Traço | Quantidade (kg) | Volume
Cimento | Kg | 144,97 | . | 1 | 144,97 | 
Areia | Kg/ | 144,97 | . | 2 | 289,94 | 
Brita | Kg/ | 144,97 | . | 3 | 434,91 | 
Água |  | 144,97 | . | 0,6 | 86,98 | 86,98
Material | Un. | C | Op. | Traço | Quantidade (kg) | Volume
Cimento | Kg | 144,97 | . | 1 | 144,97 | 
Areia |  | 144,97 | . | 2 | 289,94 | 
Brita |  | 144,97 | . | 3 | 434,91 | 
Água |  | 144,97 | . | 0,6 | 86,98 | 86,98
Exemplo 01. Calcule a quantidade dos materiais que compõe o concreto para laje. Dados: sabendo que será necessário produzir 400 L de concreto, o traço usado será 1:2:3 (25,4 Mpa) e o fator água/cimento será 0,6.